Neste Special Coolant Концентрат охлаждающей жидкости

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ BS 6580: 2010 ASTM D3306 Type I

ОПИСАНИЕ Neste Special Coolant - это охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля с современными добавками для предотвращения коррозии и обеспечивает хорошую защиту от замерзания для двигателя и всей системы охлаждения. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Хорошая защита от замерзания

| ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность kg/m3 20oC | 1131 |  |  |  |
| Морозостойкость разбавленного 50% | -35 °C |  |  |  |
| Морозостойкость разбавленного 33% | -17 °C |  |  |  |
| Цвет | Зеленый |  |  |  |
| рН 33%/ разбавленного | 8,3 |  |  |  |
| рН 50%/ разбавленного | 8,4 |  |  |  |

Neste Special Coolant подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, и мы рекомендуем заменять ее ежегодно. Средства защиты от коррозии эффективны только в том случае, если их достаточно в системе охлаждения. Поэтому важно, чтобы жидкость в системе содержала по меньшей мере 33 об.% охлаждающей жидкости. Проверьте пригодность жидкости в руководстве. Не рекомендуется смешивать с другими жидкостями.