Neste Pro Axle 75W-90 Полностью синтетическое масло для трансмиссий

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ SAE 75W-90 API GL-5 MIL-L-2105 D

ОПИСАНИЕ Масло Neste Pro Axle 75W-90 изготавливается из полностью синтетического базового масла с добавлением присадок противозадирной и предотвращающих окисление и коррозию. Оно с успехом применяется в сильный мороз. Оно также отличается небольшим сопротивлением трению, и, следовательно, экономит топливо. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Работает при очень широком температурном диапазоне • Высококачественные противозадирные присадки • Малое трение • Хорошая устойчивость к окислению

| ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 75W-90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность kg/m3 15oC | 886 |  |  |  |
| Температура вспышки oC (COC) | 222 |  |  |  |
| Температура застывания oC | -54 |  |  |  |
| Индекс вязкости | 180 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 40 °C | 86 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 100 °C | 14,7 |  |  |  |
| Вязкость cП/ -40 °C | 29800 |  |  |  |
| Температура туннелирования °C | -55 |  |  |  |

Neste Pro Axle 75W-90 соответствует требованиям класса API GL-5, который рекомендуется для смазки трансмиссии и главной передачи легковых машин, микроавтобусов и легких транспортных средств. При необходимости его можно смешивать с обычными трансмиссионными маслами, они не повреждают уплотнения.