Neste Pro Coolant XLC Универсальный концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным интервалом замены

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Deutz DQC CB-14 Ford WSS-M97B44-D GM 6277M Jaguar CMR 8229 Jaguar, Landrover STJLR 651.5003 JDM H5 Komatsu 07.892 (2009) MACK 014 GS 17009 MAN 324 Typ SNF MAT3624 MB-Approval 325.3 MB 326.3 MEZ MN 121 D MTL 5048 Renault 41-01-001/- -S Type D Saab B 040 1065 VW TL-774 F (G12+)

ОПИСАНИЕ Neste Pro Coolant XLC - охлаждающая жидкость с длинным промежутком замены на основе этиленгликол. Она выполняет требования большинства изготовителей автомобилей и обеспечивает превосходную защиту двигателя и охлаждающей системы. На широких полевых испытаниях для грузовых автомобилей достигнуто 650 000 км / 8 000 часов срок замены и соответственно на легковом автомобиле 250 000 км/2 000 часов, а также на двигателе местного назначения 16 000 часов замены. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Производится по OAT-технологии • Не содержит силикатов • Отличная защита от замерзания • Превосходная защита от коррозии

| ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность kg/m3 20oC | 1113 |  |  |  |
| Точка закипания, 50 vol-%/ASTM D1120 | 160 °C |  |  |  |
| Резервная щелочность, 50 vol-%/ASTM D1121 | 6,2 мл |  |  |  |
| Показатель преломления 50 vol-%/ASTM D1218 | 1,385 |  |  |  |
| рН 50%/ разбавленного /ASTM D1287 | 8,6 |  |  |  |
| Морозостойкость разбавленного 68% | -69 °C |  |  |  |
| Морозостойкость разбавленного 50% | -40 °C |  |  |  |
| Морозостойкость разбавленного 33% | -18 °C |  |  |  |
| Цвет | Красный |  |  |  |

Neste Pro Coolant XLC подходит для использования как в легковых, так и в дизельных автомобилях, принимая во внимание требования изготовителй двигателей. Продукт выполняет большинство стандартов для антифриза с длительным диапазоном замены, изготовителей двигателей OEM, среди них Audi/Seat/Skoda/Volkswagen (G12, G12+), DAF 74002, Detroit Diesel, Deutz, Jaguar, Komatsu, Leyland Trucks, Mack, Opel, Saab (GM 6277M), Renault Trucks Проверьте пригодность продукта в следует проверить пригодность продукта по эксплуатационной инструкции автомобиля. Не рекомендуется смешивать продукт с другими охлаждающими жидкостями.